141607  МО,  г. Клин

тел. +7 (495) 740-28-01

+7 (929) 937-71-91

www.reamix.ru

graniteck@inbox.ru

Защитно-декоративная мастика

«Реамикс-Финиш»

Водоэмульсионная одноупаковочная полуматовая износостойкая и химически-стойкая полимерная композиция на основе самосшивающихся акрилатов.

Применяется для защиты минеральных и деревянных поверхностей от механических и химических нагрузок.

Особенно рекомендуется использование в качестве пропитки и полуматового лака для микробетона и микроцемента «Реамикс».

После полимеризации образует прочную, прозрачную, светостойкую и износостойкую поверхность, непроницаемую для таких проблемных реагентов как красное вино, кетчуп, майонез, кофе, чай.

Применяется для покрытия полов, а так-же стен внутри помещений и на фасадах.

Преимущества:

- совмещает функции грунта и лака;

- усиливает контрастность рисунка;

- антибликовый эффект;

- почти без запаха;

- грязе-, водоотталкивающий эффект;

- не меняет цвет обрабатываемой поверхности;

- со временем, не желтеет;

- однокомпонентная композиция;

- имеет идеальный баланс между степенью блеска и легкостью очистки;

- проста в применении;

- высокая скорость полимеризации;

- паропроницаема;

- допускает замораживание при перевозке и хранении.

Характеристики:

Внешний вид: вязкая однородная жидкость молочного цвета;

Вязкость:  1200-1500 сПз;

Сухой остаток: 38-40%;

Послойный расход: 80-100гр./м2;

Время высыхания до Ст3: 30мин.;

Межслойный интервал при 200С и относительной влажности 50%: 1ч..

Свойства отвердевшего материала:

Степень блеска: 25%;

Прочность пленки на разрыв: не менее 27МПа;

Относительное удлинение при разрыве: не менее 50%;

Очищаемость поверхности после 12ч контакта:

Красное вино — 5 баллов;

Майонез – 5 баллов;

Кетчуп – 5 баллов;

Чай – 5 баллов;

Кофе растворимый – 5 баллов;

Кофе натуральный – 5 баллов;

Кофе натуральный горячий (600С) – 4 балла.

Рекомендации по применению.

Температура основания и температура мастики должна составлять не менее 50С и не более 250С.

Относительная влажность воздуха в помещении должна составлять 40-60%.

Мастика «Реамикс-Финиш» наносится на сухую чистую поверхность, не содержащую следов жира, минеральных и синтетических масел.

Общий расход композиции, применяемой с целью долговременной защиты от химических реагентов и истирающих нагрузок, должен составлять не менее 270 гр./м2, что соответствует комбинации из одного пропиточного и двух покрывных слоев.

Перед применением мастику необходимо перемешать.

Пропиточный слой выполняется мастикой, разбавленной 30% питьевой воды.

Нанесение разбавленной водой мастики может быть выполнено как полиамидными или синтипоновыми валиками с длиной ворса 12мм так и с помощью флаундеров с мопом.

При нанесении пропиточного слоя, не допускайте образования луж и сухих участков. Равномерно распределяйте мастику по площади.

При нанесении валиками – распределяйте мастику во взаимно-перпендикулярных направлениях (крест-накрест).

Нанесение последующего слоя возможно через 1-2 часа в зависимости от влажности и температуры в помещении.

Покрывные слои могут быть выполнены как разбавленной 30% воды так и чистой мастикой.

Нанесение неразбавленного материала возможно только с помощью валиков.

При нанесении разбавленной водой мастики, количество покрывных слоев необходимо увеличить до 3-х, с целью обеспечения необходимой толщины пленки.

Межслойный интервал составляет от 1-го до 2-х часов в зависимости от влажности и температуры в помещении.

Нанесение валиком производится во взаимно перпендикулярных направлениях, с дополнительной прокаткой поверхности валиком (без нажима) через 5-7 минут после распределения мастики по обрабатываемому участку.

Нанесение флаундером с мопом из микрофибры производится движением «восьмерка». Нанесение флаундером обеспечивает трехкратную производительность относительно валика, при правильном выборе флаундера и мопа.

Начало эксплуатации при  200С и 50% относительной влажности:

Технологическое пешеходное движение – через 4 часа.

Начало эксплуатации – 24 часа.

Полный набор прочности и химической стойкости – 14 суток.